# Нихром

Текущая версия (не проверялась)

Нихром — сплав, состоящий из 55—78 % никеля, 15—23 % хрома, 1,5 % марганца, остальное — Fe.

Применение нихрома

Нихром используется в электронагревателях печей для всех отраслей промышленности, бытовых приборов и аппаратов теплового действия. Широко используется в высокотемпературных электропечах, печах обжига и сушки, различных электрических аппаратах теплового действия. Применяется в качестве нагревательных и резисторных элементов. Обладает повышенной жаропрочностью, крипоустойчивостью, пластичностью и стабильностью формы. Также нихром используется в качестве жаропрочного (жаростойкого) сплава и химически стойкого сплава в определенных агрессивных средах.

Физические свойства нихрома

Удельное электрическое сопротивление — (1,0÷1,1)·10−6 Ом·м , плотность — 8200—8500 кг/м³, температура плавления — 1100—1400 °C, удельная теплоемкость — 0,45 кДж/(кг*К) при 25 °C. Обладает высокими рабочей температурой (до 1100 °C) и механической прочностью (предел прочности при растяжении — 0,65—0,70 ГПа).

# Х20Н80

Текущая версия (не проверялась)

Х20Н80 — сплав, из нихромов, состоящий из следующих элементов: Ni (73—78 %); Cr (19—21 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); остальное Fe. Иногда сплав легируют редкоземельными металлами для достижения более высокой износостойкости.

Нихром Х20Н80, особенно проволока, является самым ликвидным сортаментом нихрома. Нихрововая лента и полоса остаются менее продаваемыми, по сравнению с проволокой, но более востребованы, нежели прутки и листы. Принято считать, что в марке Х20Н80 около 20% хрома и 80% никеля это не совсем соответствует ГОСТ, допускающим микролегирование прецизионных сплавов для улучшения их потребительских характеристик.

Нихромовая лента и нихромовая проволока

Нихромовая проволока и нихромовая лента прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением ("нихром" - Х20Н80, Х20Н80-ВИ, Х20Н80-Н; "ферронихром" - Х15Н60, Х16Н60-Н; "фехраль" или "феррохромаль" марок Х23Ю5Т, Х27Ю5Т, Х23Ю5) - далее именуемое, для простоты пользования, как "Нихром", применяется в качестве нагревательных и резисторных элементов, а также в качестве жаропрочного (жаростойкого) сплава и химически стойкого сплава в определенных агрессивных средах. Нихром основных марок и размеров изготавливается по 5-и ГОСТам и 3-м ТУ, что представляет определенные неудобства при поиске необходимых данных по интересующей продукции. В приведенной ниже таблице, можно легко определить по какому техническому условию изготавливается и поставляется определенный размер определенной марки нихрома: Технические условия на проволоку нихромовую в зависимости от размера (мм). Марка Х20Н80 Х20Н80-ВИ Х20Н80-Н Х15Н60 Х15Н60-Н Х23Ю5Т до 0,09 нет ГОСТ 8803-89 нет нет нет нет 0,1-0,29 ГОСТ 8803-89 ГОСТ 12766.1-90 ГОСТ 8803-89 ГОСТ 12766.1-90 0,3-0,40 ГОСТ 12766.1-90 0,4-3,0 ТУ 14-1-3224-81 нет ГОСТ 12766.1-90 3,2-5,9 ТУ 14-1-3225-81 нет 6,0-6,9 12766.1-90 12766.3-90 7,0-7,5 7,6-7,9 Для проката диам. 8-12 мм ТУ 14-1-3225-81 нет нет ГОСТ 12766.3 8,0-10,0 12766.3-90 12766.4-90 12766.3-90 12766.4-90 12766.3-90 12766.4-90 10-16 ГОСТ 12766.4-90 ГОСТ 12766.4-90 ГОСТ 12766.4-90 Нихромовая лента и нихромовая проволока (Х20Н80) Применение:  в качестве нагревательного и режущего элемента в упаковочных термоножах;  в запайщиках пакетов;  для нагревательных элементов промышленных электропечей и различных электронагревательных устройств;  для промышленных и бытовых электронагревательных приборов;  для промышленных и бытовых водо- и воздухонагревательных систем.  Плотность 8,4 г/см3 Максимально рекомендуемые рабочие температуры Марка сплава Рекомендуемая максимальная рабочая температура нагревательного элемента работающего на воздухе, oС в зависимости от диаметра или толщины продукции, мм 0,2 0,4 1,0 3,0 6,0 и более Х15Ю5 750 850 900 950 1000 Х23Ю5 950 1025 1100 1150 1200 Х23Ю5Т 950 1075 1225 1350 1400 Х27Ю5Т 950 1075 1200 1300 1350 Х15Н60 (Х10Н60-Н) 900 950 1000 1075 1125 Х20Н80 (Х20Н80-Н) 950 1000 1100 1150 1200 ХН70Ю-Н 950 1000 1100 1175 1200 ХН20ЮС 900 950 1000 1050 1100