Картон электроизоляционный

Картон электроизоляционный марки ЭВ
ГОСТ 2824-86
Электрокартон марки ЭВ - гладкий плотный материал орехового цвета.
Предназначен для работы в воздушной среде при температуре до 90°С и используется для электроизоляции. Также обладая высокой изноустойчивости, он за короткое время приобрел огромную популярность среди швейников и успел стать незаменимым материалом для производства лекал. 
Ширина рулона 105 см. Габариты листа:100x100смГарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Электрокартон предназначен для работы в воздушной среде при температуре до 90°С и используется для электроизоляции. Также благодаря своей высокой износостойкости, электрокартон используется в различных сферах производства. Стандартная промышленная упаковка - рулоны от 50 до 100 кг. Ширина рулона 100 см. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Количество квадратных метров в 1 кг электрокартона

| Толщина, мм | количество метров в 1 кг |
| --- | --- |
| 0,10 | 8,70 |
| 0,15 | 5,80 |
| 0,20 | 4,35 |
| 0,30 | 2,90 |
| 0,40 | 2,17 |
| 0,50 | 1,74 |
| 1,0 | 1,00 |
| 2,0 | 0,50 |
| 3,0 | 0,35 |

Картон электроизоляционный марки ЭВТ
ГОСТ 2824-86
Предназначен для изоляции в электрических машинах, трансформаторах и аппаратах. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Картон электроизоляционный марки ЭВС
ГОСТ 2824-86
Предназначен для пазовой изоляции электрооборудования, и изоляции деталей автотракторной электроаппаратуры. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Картон электроизоляционный марки ЭКС
Картон электроизоляционный марки ЭКС изготавливается в листах толщиной 1,0 - 2,0 мм, каландрированным или машинной гладкости из небеленой сульфатной целлюлозы с добавлением хлопковой целлюлозы. Применяется для использования в трансформаторах, в аппаратах, а также в другом электрооборудовании с масляным заполнением при рабочей температуре до 105 С включительно, а также для изготовления деталей главной изоляции трансформаторов напряжением до 220 кВ, для деталей уравнительной и ярмовой изоляции и для изготовления склеенных деталей трансформаторов всех классов напряжения, а также для изоляции в другом электрооборудовании с масляным заполнением.

Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением

Картон электроизоляционный марки А
ГОСТ 4194-88
Применяется для изготовления деталей главной изоляции трансформаторов и аппаратов напряжением до 750 кВ. Картон может быть использован для изоляции электроизделий, работающих в воздушной среде при температуре до 90°С включительно.Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Картон электроизоляционный марки АМ
ГОСТ 4194-88
Электрокартон с высокой стойкостью к воздействию поверхностных разрядов для изготовления деталей главной изоляции высоковольтных трансформаторов и аппаратов напряжением от 750кВ и выше, для изготовления прессованных шайб трансформаторов всех классов напряжения. Картон может быть использован для изоляции электроизделий, работающих в воздушной среде при температуре до 90°С включительно. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Картон электроизоляционный марки Б
ГОСТ 4194-88
Применяется для изготовления деталей главной изоляции трансформаторов напряжением до 220кВ, для деталей уравнительной и ярмовой изоляции и для изготовления склеенных деталей трансформаторов всех классов напряжения, а также в другом электрооборудовании с масляным заполнением при рабочей температуре до 105°С включительно.Картон может быть использован для изоляции электроизделий, работающих в воздушной среде при температуре до 90°С включительно. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Картон электроизоляционный марки В
ГОСТ 4194-88
Картон повышенной плотности, малой сжимаемости под давлением и высокой электрической прочности для деталей изоляции трансформаторов, аппаратов и другого электротехнического оборудования с масляным заполнением, а также для изготовления склеенного картона и склеенных деталей. Картон может быть использован для изоляции электроизделий, работающих в воздушной среде при температуре до 90°С включительно. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Картон электроизоляционный марки Г
ГОСТ 4194-88
Картон средней плотности, для изоляции электрооборудования с масляным заполнением. Картон может быть использован для изоляции электроизделий, работающих в воздушной среде при температуре до 90°С включительно. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

| Наименование показателя | Норма для картона марки |
| --- | --- |
|  | ЭВ | Импортный аналог марки ЭВ | ЭВТ | ЭВС |
| 1. Толщина, мм |  |  |  |  |
|  | 0,1±0,02 | 0,10±0,02 | 0,1±0,02 | 0,1±0,02 |
|  | 0,15±0,02 | - | 0,15±0,02 | - |
|  | 0,20±0,02 | 0,20±0,02 | 0,20±0,02 | 0,20±0,02 |
|  | 0,25±0,02 | 0,25±0,025 | 0,25±0,02 | 0,25±0,02 |
|  | 0,3±0,03 | 0,30±0,03 | 0,3±0,03 | 0,3±0,03 |
|  | 0,4±0,03 | 0,40±0,04 | 0,40±0,03 | 0,40±0,03 |
|  | 0,50±0,05 | 0,50±0,05 | 0,50±0,05 | - |
|  | 1,00±0,10 | 1,00±0,75 | - | - |
|  | 1,25±0,10 | 1,25±0,10 | - | - |
|  | 1,50±0,10 | 1,50±0,10 | - | - |
|  | 2,00±0,20 | 2,00±0,10 | - | - |
|  | 2,50±0,20 | 2,50±0,15 | - | - |
|  | 3,00±0,25 | 3,00±0,15 | - | - |
| 2. Плотность, г/см3 , не менее, для картона толщиной, мм: |  |  |  |  |
| 0.10—0,50 | 1,15 | 1,10 – 1,25 | 1,15 | 1,20 |
| 1,00—2,00 | 1,00 | 1,00-1,25 | - | - |
| 2,50—3,00 | 0,95 | 1,00-1,30 | - | - |
| 3. Предел прочности при растяжении, Мпа (кгс/мм2), не менее |  |  |  |  |
| в исходном состоянии: |  |  |  |  |
| в машинном направлении | 85 (8,5) | 85 (8,5) | 110 (11,0) | 110 (11,0) |
| в поперечном направлении | 30 (3,0) | 30 (3,0) | 35 (3,5) | 35 (3,5) |
| после перегиба: |  |  |  |  |
| в машинном направлении | 75 (7,5) | 75 (7,5) | 80 (8,0) | 80 (8,0) |
| в поперечном направлении | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 25 (2,5) |
| 4. Электрическая прочность кВ/мм, не менее |  |  |  |  |
| в плоском состоянии для картона толщиной, мм: |  |  |  |  |
| 0.10—0,25 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 12,0 |
| 0,30—0,40 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
| 0,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | - |
| 1,00—2,00 | 10,0 | - | - | - |
| 2,50—3,00 | 9,0 | - | - | - |
| По линиям перегиба, в среднем по двум направлениям для картона толщиной, мм: |  |  |  |  |
| 0.10—0,25 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| 0,30—0,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 5. Массовая доля золы, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6. Влажность | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |

| Наименование показателя | Норма для картона марки |
| --- | --- |
|  | АМ | А | Б | В | Г |
| 1. Толщина, мм | - | - | - | - | 0,50± 0,50 |
|  | - | - | 1,00± 0,10 | - | - |
|  | - | - | - | 1,20± 0,09 | - |
|  | - | - | 1,50± 0,10 | - | - |
|  | - | - | - | 1,60± 0,09 | - |
|  | 2,00± 0,15 | 2,00± 0,15 | 2,00± 0,15 | 2,00± 0,15 | - |
|  | 2,50± 0,15 | 2,50± 0,15 | 2,50± 0,15 | 2,50± 0,15 | - |
|  | 3,00± 0,20 | 3,00± 0,20 | 3,00± 0,20 | 3,00± 0,20 | - |
|  | - | - | 4,00± 0,30 | 4,00± 0,30 | - |
|  | - | - | 5,00± 0,35 | - | - |
|  | - | - | 6,00± 0,40 | 6,00± 0,30 | - |
|  | - | - | - | 8,00± 0,40 | - |
| 2. Плотность, г/см3 , не менее, для картона толщиной, мм: |  |  |  |  |  |
| 0,50 | - | - | - | - | 0,90 – 1,15 |
| 1,00; 1,50 | - | - | 0,95 – 1,15 | - | - |
| 1,20; 1,60 | - | - | - | 1,10 – 1,25 | - |
| 2,00; 2,50; 3,00 | 0,85 – 1,00 | 0,90 – 1,00 | 1,00 – 1,15 | 1,20 – 1,35 | - |
| 4,00; 5,00; 6,00; 8,00 | - | - | 1,00 – 1,20 | 1,20 – 1,35 | - |
| 3. Предел прочности при растяжении, Мпа (кгс/мм2), не менее |  |  |  |  |  |
| В машинном направлении для картона толщиной, мм: |  |  |  |  |  |
| От 0,50 до 6,00 включ. | 60 (6,0) | 60 (6,0) | 80 (8,0) | - | 70 (7,0) |
| 1,20; 1,60 | - | - | - | 110 (11,0) | - |
| От 2,00 до 8,00 включ. | - | - | - | 120 (12,0) | - |
| В поперечном направлении, для картона толщиной, мм: |  |  |  |  |  |
| От 0,50 до 6,00 включ. | 40 (4,0) | 40 (4,0) | 50 (5,0) | - | 35 (3,5) |
| 1,20; 1,60 | - | - | - | 80 (8,0) | - |
| От 2,00 до 8,00 включ. | - | - | - | 90 (9,0) | - |
| 4. Впитываемость масла, % не менее | 30 | 25 | 15 | 8 | - |
| 5. Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, мкСм/см, не более: |  |  |  |  |  |
| При модуле 1:50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 |
| При модуле 1:20 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |